Scheda tecnica

DIGA DI SBARRAMENTO – SBG0810300

PER TRATTENERE ED IMPEDIRE L’INFILTRAZIONE DI LIQUIDI IN CADITOIE, GRATE E TOMBINI.

COSTRUITO INTERAMENTE IN PVC E POLIMERI PREGIATI RESISTENTE E FLESSIBILE, ADERISCE AL SUOLO ANCHE QUANDO QUESTO SI PRESENTA IMPERFETTO, GRANULOSO E CON SCREPOLATURE.

La diga di sbarramento è un dipositivo di protezione preventiva per proteggere e arginare le vie di fuga dei liquidi chimici e/o inquinati accidentalmente sversati.

Caratteristiche

Resistente all'acqua, all'olio ed alla maggior parte degli agenti chimici.

Di durata praticamente illimitata e riutilizzabile: si pulisce facilmente con acqua e sapone.

Modalità d’impiego

Posizionarla a seconda delle esigenze.

Si può circondare completamente un tombino agganciando le sue estremità ad incastro

Si può arginare una grata; può essere disposta con forma a “U” per raccogliere gli inquinanti

Si può collegare ad altre dige in modo tale da poter convogliare i liquidi in luoghi sicuri per una futura rimozione.

Per posizionare la diga:

Ripulire l'area da pietre, rami o altri ingombri dell'area che si desidera arginare.

Rimuovere il telo in plastica dalla diga e collocarla, attorno il tombino, grata, scarico o superficie che si desidera proteggere con la superficie adesiva di cm. 10 a contatto con il suolo.

Per ottenere una sigillatura ermetica si può premere la diga con le mani per farla aderire al suolo soltanto quando il liquido inquinante non ha ancora raggiunto lo scarico.

Per riporre la diga a fine impiego:

Lavare la diga di sbarramento con acqua tiepida e un detergente non abrasivo o un detergente a base solvente.

Asciugare la diga con un panno.

Riporre la diga nel suo contenitore con il telo in plastica in un luogo riparato dalla luce diretta del sole e a temperatura ambiente comunque a temperatura non superiore a 40 °C.

Dati tecnici

| MATERIALE | elastomero poliuretanico 100% CAS n° 68400-67-9 |
| --- | --- |
| FORMA | Triangolare con profilo ad incastro all’estremità per il collegamento e maniglie per la manipolazione |
| DIMENSIONI | cm 8 x 10 x 300 lungh. |
| COLORE | giallo |
| QUANTITA’/CONF. | n° 1 pz |